Oprava fasádních omítek

na objektu ZUŠ – č. p.20/I, Masarykovo náměstí, Třeboň

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění k 1. 1. 2018

01.Technická zpráva

Akce: 			Oprava fasádních omítek na objektu ZUŠ – č. p.20/I,

Masarykovo náměstí, Třeboň

Investor: 		Město Třeboň, IČ: 002 47 618

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

Zhotovitel PD: 		BICERA s.r.o., IČ 050 60 931

Novohradská 1452/1,

370 01 České Budějovice

Vypracoval: 		Ing. Milan Bicera,

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

(ČKAIT 0101781)

Číslo zakázky:		24 / 58

Datum:			10 / 2024

- Úvod:

Předmětem projektové dokumentace je návrh oprav fasádních omítek na objektu ZUŠ - č.p. 20/I, Masarykovo nám., Třeboň. Jedná se o třípodlažní historický objekt, památkově chráněný, který se nachází v historickém centru města, na adrese Masarykovo nám. 20, Třeboň. Budova byla využívána pro provoz spořitelny, následně cca 10–15 let nebyla obývaná a poté se přistoupilo k její rekonstrukci na provoz základní umělecké školy (ZUŠ), která byla dokončena v roce 2018. V rámci této rekonstrukce byla též realizována oprava omítek obvodového pláště. Objekt je zděný se třemi původními NP. Po rekonstrukci bylo provedeno jako užitné i 4. NP z půdních prostor, kde došlo ke kompletní výměně krovu a navýšení hřebene o cca 60 cm. Hlavní vstup do budovy je z Masarykova náměstí. Vzhledem k trvalému zavlhčení zdiva objektu v soklové části bylo projektantem navrženo provedení infuzní clony proti vzlínající vlhkosti formou injektáže speciálního krému do předem vyvrtané řady otvorů. V rámci rekonstrukce byla také provedena oprava fasády. Bylo ponecháno stávající plastické členění fasády se všemi zdobnými neorenesančními prvky. Jednotlivé prvky byly vyspraveny dle dochovaných částí v místech narušené omítky byla odstraněna její skladba v rozsahu nesoudržné hmoty až na podkladní cihelné zdivo.

- Popis stávajícího stavu:

Detailní technický stav omítek fasád je detailně popsán posudku Kloknerova ústavu 01/2022, který je přílohou technické zprávy. Z místního šetření a posudku Kloknerova ústavu je patrné, že dochází k degradaci jak nového použitého omítkového systému, a tak také systému původního ponechaného (jádro omítek). Degradace spočívá v rozpadu jádra a vrchního štuku, v separaci nové štukové vrstvy od podkladu (delaminaci) a ve vzniku trhlin na povrchu omítek. Dále pak dochází k separaci štukové vrstvy převážně v místech její aplikace na původní omítky (na hrubé jádro či na ponechaný původní nátěr). V místě separace štukové vrstvy je v převážné míře patrná přítomnost solných výkvětů na podkladu pod nově aplikovanými vrstvami (2018). Degradace (rozpad a delaminace) omítek fasády je výraznější v horní fázi fasád (v horní části úrovní 3. NP v úrovní podstřešního kládí fasády). Vlhkost omítek v oblasti kládí je horší ve vrchních vrstvách ve srovnání s hlubšími vrstvami omítek a podkladního zdiva. Vlhkost omítek kládí převažuje nízká až zvýšená dle ČSN P 73 0610 a vysoká je pouze ojediněle. V omítkách fasád v úrovni vrchní stavby jsou ve velmi vysoké míře systematicky dle ČSN P 73 0610 zastoupeny sírany a chloridy a dusičnany pouze ojediněle. Výrazně horší saturace solemi je patrná v omítkách ve srovnání s podkladním zdivem.

Dominantní příčinou degradace stávajících omítek (rozpad a delaminace) je krystalizační činnost solí přítomných v původních omítkách, která je aktivní zejména v místech možné dotace vodou a vlhkostí. Zpětně v kruhu dochází ke zvýšené dotaci omítek dešťovou vodou v místech přítomných solí z důvodu jejich hygroskopicity. Krystaly solí působí destruktivně jednak z důvodu tahových napětí vzniklých při jejich krystalizaci v pórovém systému omítek a jednak jejich souvislou přítomností na podkladu, která způsobila nedostatečnou soudržnost nově aplikovaných štukových vrstev s podkladem.

Dle dostupných informací byly, v rámci opravy horní části fasády v roce 2018, použity následující materiály:

- hloubkový penetrační nátěr „CERESIT CT 17“;

- vápenocementová lehčená omítka „MAXIT IP 18 E“ — jádro;

- Silikátový nátěr „CERESIT CT 54“;

- Ošetřující přípravek „REMMERS SALZEPERRE“.

- Návrh opatření:

Návrh opravy omítek vychází ze skutečností zjištěných výše a respektování stavebních a klimatických podmínek, v nichž se fasády vyskytují. Návrh předpokládá s výměnou omítek ve 2 a 3.NP za splnění podmínek závazného stanoviska odboru územního plánování a památkové péče ze dne: 04.11.2024 pod č. j.: METR 19968/2024/HoEv, které je nedílnou součástí PD. V těchto oblastech budou ponechány ozdobné prvky v podobě konzol pod kladím, hlavic pilastrů korintského typu. V oblasti soklu a 1.NP je navržena částečná oprava nesoudržných a poškozených částí.

Oprava omítek lokálně nebo v ploše:

- Očištění starých nesoudržných omítek – mechanicky, omytí fasády tlakovou vodou

- Je nutné sejmout profilaci zdobných prvků pro následné opravy a zachování stejné profilace

- Na očištěné zdivo aplikovat celoplošně přípravek pro zpevnění a sjednocení savosti – tento přípravek je čistý křemičitan silikátu a zůstává vysoce paropropustný – ředí se 1/1 s vodou

- Na opravu omítek plochy případně štukové výzdoby použít vápennou jádrovou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna odpovídající směrnici WTA 2-7-01 Vápenné omítky v památkové péči

  - Vápenný postřik

  - Vápenná jádrová omítka, zrno 2-4 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.

  - Pro štukovou úpravu použít materiál se zrnem 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Jednou z hlavních výhod tohoto typu pojiva v kombinaci s vhodným typem plniva, je vysoká schopnost difuze.

  - Pro opravu štukatérských odlitků použít minerální restaurátorskou hmotu s hydraulickými pojivy

Finální fasádní nátěry:

- Jako konečnou úpravu ploch fasády pak minerální, silikátový nátěr (obsahuje plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

- Pro konečný nátěr použít sol – silikátovou barvu – neobsahuje titanovou bělobu v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem sd menším než 0,02 m.

- Pro ochranu balustrád lze použít jako dodatečnou ochranu proti vlhkosti hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu

Nesmí být použit nátěr s nevyhovujícím difusním odporem, neboť dojde k omezení činnosti paropropustnosti omítky.

Barevnost fasády se předpokládá ve světlém okru, sokl světlá šedá /kamenná šeď/. Detailně bude vyvzorkováno dle požadavku investora, přesné určení odstínů bude odsouhlaseno až po provedení vzorků na fasádě.

Detailní popis opravy omítek dle umístění na fasádě:

- ZÁKLADNÍ PLOCHA FASÁDNÍ OMÍTKY VČETNĚ ŘÍMS (včetně kladí tj. podstřešní římsy, vlysu a architrávu)

-	odstranění poškozených omítek včetně omítek říms na podkladní zdivo s ponecháním ozdobných konzol pod kladím (Je nutné sejmout profilaci zdobných prvků pro následné opravy a zachování stejné profilace). Je nutné respektovat podmínky závazného stanoviska odboru územního plánování a památkové péče ze dne: 04.11.2024 pod č. j.: METR 19968/2024/HoEv, které je nedílnou součástí PD.

-	penetrace podkladního zdiva přípravkem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry

-	aplikace podkladního vápenného podhozu (špric)

-	aplikace vápenné jádrové omítky, zrno 2-4 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. tl. cca 30 mm, jedná se o vápennou jádrovou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna odpovídající směrnici WTA 2-7-01 Vápenné omítky v památkové péči. Je nutné vytvořit přesnou tvarovou repliku zdobných prvků

-	štuková úprava materiálem s vysokou schopností difuze, zrno 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.

-	finální úprava ploch fasády – minerální, silikátový nátěr, plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

- 	Finální nátěr silikátovou barvou v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem sd menším než 0,02 m, která neobsahuje titanovou bělobu.

- OZDOBNÉ PRVKY VE 2 A 3.NP

-	kompletní odstranění omítek na podkladní zdivo s ponecháním ozdobných hlavic pilastrů (Je nutné sejmout profilaci zdobných prvků pro následné opravy a zachování stejné profilace)

-	penetrace podkladního zdiva přípravkem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry

-	aplikace podkladního vápenného podhozu (špric)

-	aplikace vápenné jádrové omítky, zrno 2-4 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. tl. cca 30 mm, jedná se o vápennou jádrovou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna odpovídající směrnici WTA 2-7-01 Vápenné omítky v památkové péči. Je nutné vytvořit přesnou tvarovou repliku zdobných prvků.

-	štuková úprava materiálem s vysokou schopností difuze, zrno 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.

-	finální úprava ploch fasády – minerální, silikátový nátěr, plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

- 	Finální nátěr silikátovou barvou v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem  sd  menším než 0,02 m, která neobsahuje titanovou bělobu.

- OZDOBNÉ PRVKY V 1.NP (BOSÁŽE, ŠAMRÁNY APOD.)

-	odstranění štukových vrstev a nesoudržných částí jádrových štukových omítek s ponecháním ozdobných prvků bosáží. (Je nutné sejmout profilaci zdobných prvků pro následné opravy a zachování stejné profilace)

-	penetrace podkladního zdiva přípravkem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry

-	oprava míst omítky po odstranění nesoudržných částí (odhad 20%) pomocí minerální restaurátorské hmotu s hydraulickými pojivy

-	štuková úprava materiálem s vysokou schopností difuze, zrno 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.

-	finální úprava ploch fasády – minerální, silikátový nátěr, plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

- 	Finální nátěr silikátovou barvou v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem sd  menším než 0,02 m, která neobsahuje titanovou bělobu.

- OZDOBNÉ PRVKY (konzoly pod kladím, hlavice pilastrů korintského typu)

-	opatrné očištění ozdobného prvku. (Je nutné sejmout profilaci zdobného prvku pro případné doplnění nebo následné opravy a zachování stejné profilace)

-	penetrace zdobného prvku přípravkem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry

-	odborná oprava míst zdobného prvku po odstranění nesoudržných částí (odhad 20%) pomocí minerální restaurátorské hmotu s hydraulickými pojivy

-	finální úprava prvku – minerální, silikátový nátěr, plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

- 	Finální nátěr silikátovou barvou v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem  sd  menším než 0,02 m, která neobsahuje titanovou bělobu.

- BALUSTRÁDA

-	opatrné očištění ozdobného prvku. (Je nutné sejmout profilaci zdobného prvku pro případné doplnění nebo následné opravy a zachování stejné profilace)

-	penetrace zdobného prvku přípravkem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry

-	odborná oprava míst zdobného prvku po odstranění nesoudržných částí (odhad 5%) pomocí minerální restaurátorské hmotu s hydraulickými pojivy

-	finální úprava prvku – minerální, silikátový nátěr, plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

-	Finální nátěr silikátovou barvou v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem sd  menším než 0,02 m, která neobsahuje titanovou bělobu.

- 	Pro ochranu balustrád bude použít jako dodatečná ochrana proti vlhkosti hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu

- SOKL

-	odstranění štukových vrstev a nesoudržných částí jádrových štukových omítek

-	penetrace podkladního zdiva přípravkem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry

-	oprava míst omítky po odstranění nesoudržných částí (odhad 50%) pomocí minerální restaurátorské hmotu s hydraulickými pojivy

-	štuková úprava materiálem s vysokou schopností difuze, zrno 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.

-	finální úprava ploch fasády – minerální, silikátový nátěr, plnivo 0,5 mm a armovací vlákno) dokáže vyplnit vlásečnicové praskliny a sjednotit celoplošnou strukturu povrchu

-	Finální nátěr silikátovou barvou v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem sd  menším než 0,02 m, která neobsahuje titanovou bělobu.

- 	omítka soklu bude dodatečně odříznuta od chodníku a ponechána mezera v šířce cca 30 mm.

- OSTATNÍ PRVKY NA FASÁDĚ

-	před zahájením prací na fasádě budou všechny prvky odstraněny (mino dvířek TI) a uskladněny pro opětovné použití.

-	Prvky budou repasovány, tzn. očištěny, opatřeny novými nátěry apod.

- 	Po dokončení prací na fasádě budou prvky opětovně namontovány a osazeny na původní místa včetně zprovoznění funkčnosti

- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE Z MĚDĚNÉHO PLECHU

-	před zahájením prací na fasádě budou odstraněny měděné oplechování říms nad 1 a 2.NP.

-	dále budou demontovány okapové svody a uskladněny pro opětovné použití

- 	Po dokončení prací na fasádě budou nově oplechovány římsy pomocí měděného plechu tl. 0,63 mm a následně osazeny okapové svody.

- VÝPLNĚ OTVORŮ

Součástí opravy fasády je také částečná oprava, odborná údržba a renovace výplní otvorů (oken a dveří), která spočívá v opravě vnějších křídel a vnějších rámů. Tyto části budou odborně jemně přebroušeny a proveden opravný nátěr včetně všech vrstev dle technologického postupu výrobce nátěru (impregnace, fungicidního pigmentového základu, mezilaku a vrchního lazurovacího laku nebo barvy). Nátěr bude použit shodný se stávajícím a také ve stejném odstínu. Dále bude provedeno seřízení. Zkontroluje se jeho stav a panty budou opatřeny vazelínou. Poté se naimpregnujte také okenní těsnění.

- SPIRÁLY PROTI PTÁKŮM

Spirály proti ptákům jsou pružné, odolné zábrany proti dosedání ptactva. Spirály se používají jako účinná ochrana proti ptákům, k zamezení sedání nebo hnízdění synantropních ptáků, jako například holubi, vrány a straky na nežádaná místa.

-	chráněná šířka 	 10 - 15 cm

-	výška spirály 	   9 cm

-	šířka spirály  	   9 cm

- 	délka segmentu	 33 cm

- Závěr:

Návrh řešení oprav fasádních omítek je podmíněn schválením postupu pracovníky památkové správy, zejména pak respektovat podmínky závazného stanoviska odboru územního plánování a památkové péče ze dne: 04.11.2024 pod č. j.: METR 19968/2024/HoEv, které je nedílnou součástí PD. Způsob opravy fasády bude upřesněn projektantem na základě konkrétního stavu jednotlivých partií fasády zjištěného po zpřístupnění z lešení.  V celé ploše fasády budou odstraněny pouze nesoudržné degradované části omítek s ponecháním stávajícího soudržného jádra omítek. Před provedením nových lokálních omítkových vysprávek bude nejprve proveden vzorek, který doloží soulad v doplnění nesoudržného jádra. Doplňované plastické prvky budou ve stejné profilaci jako stávající plastické prvky. Před provedením nátěru omítek bude odstín a způsob provedení ověřen na vzorcích na fasádě a odsouhlasen na kontrolní prohlídce za účasti zástupců odborné a výkonné složky památkové péče. Finální nátěr bude proveden jako prodyšný, na minerální bázi. S ohledem na charakter a rozsah prací budou investorem před zahájením a v průběhu těchto prací na místě svolávány kontrolní prohlídky za účasti projektanta, dodavatele a pověřených pracovníků památkové péče, na kterých bude upřesňován postup.

Ve druhém kroku je nezbytné získat vyjádření vybraného dodavatele materiálů stran technických možností a záruk na použité materiály v těchto specifických podmínkách. Použité systémy by měly být od jednoho dodavatele, případně od více se zárukou vzájemné soudržnosti. Oprava omítek by měla být prováděná renomovanou firmou v oblasti omítek historických objektů a sledována nezávislým technickým dozorem a dozorem pracovníků památkové péče.