
Tarkett

<https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000187-protectwall-1-5-mm/palm-shadow>



**PROTECTWALL (1.5 mm) - Palm SHADOW**

Kolekce ProtectWALL 1.5 určená do chodeb a nemocničních pokojů ve vysoce náročných prostředích je vysoce funkční PVC obklad stěn, který je chrání před nárazy, otřesy, škrábanci, skvrnami a chemikáliemi. Pružný materiál se snadnou montáží (10x méně spár než obkladové stěnové panely) omezuje poškození stěn a přispívá ke snižování nákladů na opravy a údržbu. Je ošetřen povrchovou úpravou Top Clean XP pro snadné čištění. ProtectWALL 1.5 je barevně sladěn s našimi kolekcemi Tapiflex, Acczent, iQ Granit a iQ Optima pro domáckou i energickou atmosféru. V neposlední řadě je 100% bez ftalátů.

Klíčové vlastnosti

* Vyrobeno v Evropě
* Výjimečná odolnost proti nárazu a poškrábání
* Vysoká odolnost vůči chemickým látkám
* Priorita hygieny a snadné údržby
* Vysoká odolnost vůči bakteriím
* Velmi nízký obsah TVOC (≤10 μg/m3 (po 28 dnech)

Technické a environmentální specifikace

Typ výrobku: Vysokozátěžový stěnový obklad z PVC

Celková tlouštka: 1,50 mm

Celková hmotnost: 2400 g/m²

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,15 mm

Povrchová úprava: Top Clean XP